

Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber-Straße 1

84163 Marklkofen

www.gima-ziegel.de

|  |
| --- |
|  **Thermopor- planziegel mit mineralwollfüllung – 42,5 cm** Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnungund Angabe herstellen aus GIMA-Plan TV9. Die Ziegel sind nach DIN1053 und dem Zulassungsbescheid Z17.1-1006 einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit einem deckelnden Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern. **Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)** Art.-Bez.: TV9 425Rohdichteklasse: 0,65Festigkeitsklasse: 8Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda): 0,09 W/mKGrundwert der zul. Druckspannung: 3,1 fk [MN/,²]d = 42,5 cm (247/425/249 mm)oder gleichwertigAngebotenes Fabrikat: …………………………………………………………………………….. |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… |

Ausschreibungstext

**GIMA-objektziegel tv9 425**

Format: 247 / 425 / 249 mm